INTER-FUN bezpieczna płytka

Nawierzchnia elastyczna, występująca w elementach o wymiarach 500x500mm oraz 1000x1000mm. Dodatkowo w ofercie znajdują się elementy wykończeniowe o skośnych bokach. Elementy wykończeniowe mają wymiary 1000x500mm.

Nawierzchnia składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Opcja - wierzchnia powierzchnia płytki pokryta jest kolorowym granulatem EPDM.

Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu karbowanych kołków montażowych. 
W przypadku układania w „cegiełkę”, każdy element trwale łączy ze sobą cztery kolejne elementy.

Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH, Certyfikat TUV potwierdzający zgodność z normą EN1177.

Zdjęcie elementu

Dostępne elementy

| Element podstawowy | Element podstawowy | Element wykończeniowy z ściętymi dwoma bokami | Element wykończeniowy z ściętym bokiem |
| --- | --- | --- | --- |
| 500x500mm | 1000x1000mm | 1000x500mm | 1000x500mm |

Zależność HIC od grubości płytki – potwierdzona certyfikatem TUV zgodnie z normą EN1177

| Grubość | HIC |
| --- | --- |
| 30mm | 1,1 m |
| 40mm | 1,5 m |
| 45mm | 1,6 m |
| 50mm | 1,7 m |
| 60mm | 2,1 m |
| 70mm | 2,5 m |
| 80mm | 2,8 m |

Dostępne kolory nawierzchni

| Wersja SBR | Wersja EPDM |
| --- | --- |
| - czerwony - zielony - czarny - brązowy - szary - fioletowy | - beżowy - biały -błękitny - brązowy - czerwony - fioletowy - różowy - szary |
|  | - zielony |